Rogowiec, 19.01.2015 r.							   Załącznik nr 2 do SIWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Klej podkładowy

do wulkanizacji połączeń guma-metal

1. Wymagania dotyczące kleju podkładowego:

  - lepkość                                                           - 90-170 mPas

  - zawartość ciał stałych [30 OC, 130 min.]       -  22,0-26,0 %

  - gęstość                                                           - 0,920-0,960 g/ml

  - wytrzymałość                                                 - > = 50 daN/in

2. Jakość dostawy zgodna ze specyfikacją producenta – każdorazowo należy

dostarczyć oryginał atestu / kartę charakterystyki.

3. Dostawa w hobokach po 23 kg.

4. Udzielić gwarancji jakościowej i ilościowej na okres 12 miesięcy.

5. Zapewnić rozpatrzenie reklamacji w terminie 10 dni od momentu zgłoszenia.                               										                                         6. Dotychczasowe, potwierdzone jakościowo źródła dostaw : UE Henkel.

7. Dotychczas sprawdzone jakościowo typy kleju: CHEMOSIL 211.

Uwaga: Klej Chemosil 211 jest jakościowo najlepszym sprawdzonym klejem.

Ze względów technologicznych i jakości wyrobów nie ma obecnie kleju     alternatywnego                           	     alternatywnego.