Rogowiec, 19.01.2015 r.						    	Załącznik nr 2 do SIWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Worki do naważek z folii bezbarwnej

1. Wymagania dotyczące worków foliowych:

  - forma / postać                - folia gładka, paczki

  - barwa                             - bezbarwna

  - materiał                          - LDPE

  - temperatura topnienia    - poniżej 120 ºC

  - grubość                           -  0,05-0,06 mm

  - rozmiary worków           - 200x300 mm, 400x600 mm, 500x1000 mm.

2. Jakość dostawy zgodna ze specyfikacją producenta – każdorazowo należy

dostarczyć oryginał atestu / kartę charakterystyki.

3. Udzielić gwarancji jakościowej i ilościowej na okres 12 miesięcy.

4. Zapewnić rozpatrzenie reklamacji w terminie 10 dni od momentu zgłoszenia.

5. Dotychczasowe, potwierdzone jakościowo źródła dostaw : "PIOPAK BIS" Kutno.

Uwaga: Ze względu na bezpieczeństwo produkcji, dostawca musi zapewnić

odpowiednią wytrzymałość i topliwość  folii do naważek surowców.

Produkty nieznanych wytwórców folii nie będą uwzględniane w przetargach

do czasu przetestowania ich wyrobów w warunkach „Bestgum-Polska”.